КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ

И ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ

2018 г.

ТОКЕМ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ

Уважаемые коллеги и партнеры !

На этих страницах хочу представить Вам основную информацию об ионообменных смолах ООО Производственного Объединения

«ТОКЕМ».

А.Л. Тихомиров

Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

История нашего предприятия берет начало 3 февраля 1942 года, когда эвакуированный из подмосковного города Орехово-Зуево в Кузбасс, завод «Карболит» выдал первую продукцию. Этот день считается рождением Кемеровского "Карболита". В 1991 году в порядке акционирования Кемеровское НПО "Карболит" преобразуется в ЗАО фирма "ТОКЕМ", а с августа 2004 года - в ООО ПО "ТОКЕМ". Применяя результаты собственных исследований и накопленный опыт, компания «ТОКЕМ» обеспечивает коммерческие поставки ионообменных смол различного назначения, в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков.

Из всего объема существующих технологических проблем, безусловно, самой значительной является проблема водоснабжения и эффективного использования водных ресурсов для нужд населения и промышленности. Без качественной воды нельзя ни жить, ни осуществлять производственные процессы. Вода - важнейший стратегический продукт, а технологии, направленные на получение качественной воды, приобретают все большее и большее значение. Ионообменные смолы находят применение не только в водоподготовке, но и практически во всех отраслях промышленности.

Наша компания владеет современной технологией производства монодисперсных ИОС, которая позволяет производить и поставлять на рынок наиболее эффективные и востребованные материалы.

Разработка и производство ионообменных смол полностью соответствует нашей перспективной стратегии, а именно - быть ведущей компанией в сфере ионного обмена в России.

Продукция, поставляемая нашей компанией, - это результат работы собственного научно-исследовательского центра, работа которого обеспечивает внедрение инноваций и развитие производства. Наша главная цель - это удовлетворение запросов, пожеланий и требований заказчиков, обеспечивающееся профессиональным коллективом опытных специалистов, технологов и исследователей.

А.Л. Тихомиров

Заслуженный химик Российской Федерации Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

РЕГИСТР	650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская 1

тел.: (3842) 32-50-70 | факс: 32-52-00 | tokem@tokem.ru

ОТК (3842) 32-51-08 | otk@tokem.ru

Отдел продаж (3842) 32-51-29 | petukhova@mail.ru

www.tokem.ru

ТОКЕМ

ОГЛАВЛЕНИЕ КАТАЛОГА

ТОКЕМ-150

ТОКЕМ-250

ТОКЕМ-140/99

ТОКЕМ-840/95

КУ-2-8 чС

АВ-17-8 чС

ТОКЕМ-160

ТОКЕМ-860

ТОКЕМ МВ-65

ТОКЕМ МВ-65 (Р)

ТОКЕМ МВ-45 (Р)

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-150

ТУ 2227-023-72285630-2011

Высокоемкий сильнокислотный катионит гелевой структуры. Обладает высоким уровнем химической и осмотической стабильности. Благодаря специальной технологии производства, содержит минимальное количество минеральных и органических примесей.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Na+ - натриевая |

Область применения:

- подготовка воды хозяйственно-питьевого назначения.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Сферические зерна от  желтого до темно-коричневого цвета

0,315-1,250

Эффективный размер зерен, мм	0,40-0,55

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее	96

Коэффициент однородности, не более	1,7

Массовая доля влаги, %

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см 3

(мг-экв/cм3), не менее

43-53

1,9

Осмотическая стабильность, %, не менее	96

Перманганатная окисляемость водной вытяжки в пересчете на кислород, мг/дм3, не более:

при 20˚С	4

при 80˚С	10

Интенсивность запаха водного фильтрата при 100˚С, балл,	1

не более

| Цветность, градус, не более | 20 |
| --- | --- |
| Мутность, ЕМФ, не более | 2,6 |
| Водородный показатель, ед. рН | 7-9 |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Насыпная масса, г/см3 | 0,80-0,85 |
| --- | --- |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,25-1,29 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |

Дыхание при переходе из Н+- в Na+-форму, %

Na+  в Ca+-форму, %

5-8

3-4

| Регенерирующий раствор, % | (6-10) NaCl |
| --- | --- |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-250

ТУ 2227-019-72285630-2009

Высокоемкий слабокислотный пористый катионит с улучшенным гранулометрическим составом и осмотической	стабильностью, высоким  уровнем  полной  и  динамической обменной емкости. Содержит  минимальное  количество минеральных  и  органических примесей.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | акрил-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | карбоксильная |
| Структура | макропористая |
| Ионная форма | Н+ - водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

- очистка хозяйственно-питьевой воды.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические непрозрачные зерна от белого до светло- желтого цвета |

Ионная  форма

Н+	Na+

| Размер зерен, мм | 0,315-1,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |  |  |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |  |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,6 |  |  |
| Массовая доля влаги, % | 45-55 |  | 55-65 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см 3 (мг-экв/cм3), не менее | 4,3 |  |  |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 2300 |  |  |
| Массовая концентрация ионов аммония в водном фильтрате, мг/дм3, не более | 0,4 |  |  |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Перманганатная окисляемость водной вытяжки в пересчете на кислород, мг/дм3, не более: при 20 оС при 80 оС | 4 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность запаха водного фильтрата при 100 оС, не более | 1 |  |  |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,74-0,80 |  | 0,78-0,88 |

Истинная   плотность, г/см3

1,14-1,20

1,20-1,25

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 600 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 5-14 |
| Дыхание при переходе из Н+- в Na+-форму, % Na+ в Ca+-форму, % | 40-60 7 |
| Регенерирующий раствор, % Н+-форма | (0,3-0,8) H2SO4 (4-5) НCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 6-10 |

Расширение слоя  ионита  при  взрыхлении, %	80-100

КАТИОНИТ ТОКЕМ-140/99

ТУ 20.16.59-044-72285630-2016

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом и высокой степенью очистки.

Степень перевода в товарную ионную форму составляет более 99 %. Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Катионит устойчив к механическим и химическим воздействиям, имеет высокую осмотическую стабильность, что увеличивает срок службы монодисперсного катионита в сравнении с полидисперсным катионитом, как минимум в два раза.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+-натриевая |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140/99 может использоваться в таких  процессах, как:

В Н+-форме:

- глубокая очистка воды;

- разделение различных элементов;

- очистка технологических растворов;

- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности;

В Na+-форме:

- очистка питьевой воды.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Средний диаметр зерна, мм | 0,60±0,05 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 |
| Массовая доля влаги, % Н+-форма Na+-форма | 48-58 43-53 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,8 |
| Величина рН фильтрата, ед.рН Н+-форма, не менее Na+-форма | 4,5 7-9 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более | 0,0015 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/г, не более | 0,5 |
| Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3 ( г-экв/м3), не менее | 1600 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |
| Насыпная масса, г/см3 Н+-форма Na+-форма | 0,75-0,80 0,80-0,85 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,20-1,25 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+- в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % Н+-форма Na+-форма | (1-1,5-3,0) Н2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя при взрыхлении, % | 50-80 |

АНИОНИТ ТОКЕМ-840/95

ТУ 20.16.59-044-72285630-2016

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом и высокой степенью очистки.

Выпускается в ОН--форме. Степень перевода в ОН--форму составляет не менее 95%. Высокий уровень монодисперсности и полное отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации, дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что увеличивает срок службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом как минимум в два раза.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН-- гидроксильная |

Область применения:

Монодисперсный анионит ТОКЕМ-840/95 может использоваться в таких процессах, как:

- глубокая очистка воды;

- разделение различных элементов;

- очистка технологических растворов;

- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Средний диаметр зерна, мм | 0,60±0,05 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 91 |
| Процент целых гранул в товарном анионите, %, не менее | 95 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,1 |
| Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,0 |
| Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3 ( г-экв/м3), не менее | 1000 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более | 0,40 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не более | 0,5 |
| Массовая доля щелочи, ммоль/г (мг-экв/г), не более | 0,0005 |
| Массовая доля анионита в СО32--форме, %, не более | 5,0 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,64-0,74 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,06-1,10 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС ОН--форма | 60 |
| Диапазон рН | 1-14 |
| Дыхание при переходе из Cl- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaОН |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя при взрыхлении, % | 80-100 |

КАТИОНИТ КУ-2-8 чС

ГОСТ 20298-74

Высокоемкий сильнокислотный катионит гелевой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью. Выпускается в Н+-форме. Степень перевода в Н+-форму составляет не менее 99 %. Содержит  минимальное  количество  ионов хлора, железа и органических соединений. Высокий уровень химической очистки позволяет использовать катионит для получения  глубокодеминерализованной воды.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения:

- глубокая очистка воды;

- разделение различных элементов;

- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,45-0,65 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,7 |
| Массовая доля влаги, % | 48-58 |
| Удельный объем, см3/г, в Н+-форме, не более | 2,7 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,80 |
| продолжение таблицы (физико-химические характеристики) |  |
| Динамическая обменная емкость с полной регенерацией ионита, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1600 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/г, не более | 0,5 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 |
| Величина рН фильтрата, не менее | 4,5 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,0015 |

АНИОНИТ АВ-17-8 чС

ГОСТ 20301-74

Сильноосновный анионит гелевой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью. Выпускается в ОН--форме. Степень перевода в ОН--форму составляет не менее 94 %. Имеет низкое остаточное содержание  ионов хлора, железа и органических соединений. Высокий уровень химической очистки позволяет использовать анионит для глубокой деминерализации воды.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные триметиламмониевые |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН--гидроксильная |

Область применения:

- глубокая очистка воды;

- химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| Эффективный размер зерен, мм, не более | 0,6 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Удельный объем в ОН--форме, см3/г | 3,0 ± 0,3 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,20 |
| Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/м3 (мг-экв/см3), не менее | 1,10 |
| Динамическая обменная емкость, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1050 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,60 |
| продолжение таблицы (физико-химические характеристики) |  |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 91 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,400 |
| Массовая доля щелочи, ммоль/г (мг-экв/г), не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Содержание анионита в СО32--форме, %, не более | 6,0 |

КАТИОНИТ ТОКЕМ-160

ТУ 2227-023-72285630-2011

Высокоемкий сильнокислотный катионит гелевой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

Выпускается в Н+-форме. Степень перевода в Н+-форму составляет не менее 99 %. Содержит  минимальное  количество  ионов хлора, железа и органических соединений. Высокий уровень химической очистки позволяет использовать катионит для  получения  глубокодеминерализованной  воды.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения:

- глубокая очистка воды;

- разделение различных элементов;

- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,45-0,65 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Массовая доля влаги, % | 48-58 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,9 |
| продолжение таблицы (физико-химические характеристики) |  |
| Водородный показатель, ед. рН, не менее | 4,5 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,0015 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/г, не более | 0,5 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1600 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,75-0,80 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,17-1,25 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+- в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) НСl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя при взрыхлении, % | 50-80 |

АНИОНИТ ТОКЕМ-860

ТУ 2227-025-72285630-2011

Сильноосновный анионит гелевой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

Выпускается в ОН--форме. Степень перевода в ОН--форму составляет не менее 95 %. Содержит минимальное количество ионов хлора, железа и органических соединений. Высокий уровень химической очистки позволяет использовать анионит для глубокой   деминерализации воды.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН-- гидроксильная |

Область применения:

Анионит ТОКЕМ-860 может использоваться в таких процессах, как:

- очистка технологических растворов;

- глубокая очистка воды;

- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности;

- разделение и выделение цветных металлов.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 97 |
| Эффективный размер зерен, мм, не более | 0,6 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Удельный объем в ОН--форме, см3/г | 2,7-3,3 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| продолжение таблицы (физико-химические характеристики) |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3) , не менее | 1,20 |
| Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/cм3 (мг-экв/см3), не менее | 1,10 |
| Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1050 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,60 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,400 |
| Массовая доля щелочи, ммоль/г, не более | 0,0005 |
| Содержание анионита в СО32--форме, %, не более | 6,0 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,64-0,74 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,06-1,10 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС ОН--форма | 60 |
| Диапазон рН | 1-14 |
| Дыхание при переходе из Cl- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaОН |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-6 |
| Расширение слоя при взрыхлении, % | 80-100 |

ТОКЕМ МВ-65

ТУ 20.16.59-039-72283630-2016

Смесь ТОКЕМ МВ-65 представляет собой готовую шихту монодисперсного сильноосновного анионита и монодисперсного сильнокислотного катионита высокой степени очистки эквимолярного (1:1 по емкости) состава для фильтров смешанного действия без регенерации.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ / ОН- - водородная / гидроксильная |

Область применения:

- для использования в ФСД и картриджах для получения воды высокой степени очистки с электропроводностью до 0,056 мкСм/см, применяемой в производстве электроники, медицине и других сферах промышленности и науки;

- для получения питьевой воды.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Компоненты | Катионит | Анионит |
| Содержание компонента в смеси, % (об.) | 35±5 | 65±5 | 0,65±0,05 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,8 | 1,1 |
| Массовая доля влаги, % | 48-58 | 55-60 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, не более | 0,5 мг/г | 0,5 мг/л |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,15 |  |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |  |
| Средний диаметр зерен, мм | 0,55±0,05 | 0,65±0,05 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |
| продолжение таблицы (физико-химические характеристики) |  |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |  |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |  |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ (М) |  |  |
| Средняя, г/гранула, не менее | 400 |  |
| Кол-во гранул с М<200 г/гранула, %, не более | 5 |  |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |  |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 15 |  |

ТОКЕМ МВ-65 (P)

ТУ 20.16.59-039-72283630-2016

Смесь ТОКЕМ МВ-65 (P) представляет собой готовую шихту сильноосновного анионита и сильнокислотного катионита высокой степени очистки эквимолярного (1:1 по емкости) состава для фильтров смешанного действия без регенерации.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ / ОН- - водородная / гидроксильная |

Область применения:

- для использования в ФСД и картриджах для получения воды высокой степени очистки с электропроводностью до 0,056 мкСм/см, применяемой в производстве электроники, медицине и других сферах промышленности и науки;

- для получения питьевой воды.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |  |
| Компоненты | Катионит | Анионит |
| Содержание компонента в смеси, % (об.) | 35±5 | 65±5 | 0,65±0,05 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,9 | 1,15 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,01 | 0,40 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, не более | 0,5 мг/г | 0,5 мг/дм3 |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 |  |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |  |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |  |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |  |
| Средний диаметр зерен, мм | 0,40-1,25 |  |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |  |

ТОКЕМ МВ-45 (P)

ТУ 20.16.59-039-72283630-2016

Смесь ТОКЕМ МВ-45 (P) представляет собой готовую шихту сильноосновного анионита и сильнокислотного катионита высокой степени очистки для фильтров смешанного действия без регенерации.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ / ОН- - водородная / гидроксильная |

Область применения:

- для использования в ФСД и картриджах для получения воды высокой степени очистки с электропроводностью до 0,056 мкСм/см, применяемой в производстве электроники, медицине и других сферах промышленности и науки;

- для получения питьевой воды.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |  |
| Компоненты | Катионит | Анионит |
| Содержание компонента в смеси, % (об.) | 60±5 | 40±5 | 0,65±0,05 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,9 | 1,15 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,01 | 0,40 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, не более | 0,5 мг/г | 0,5 мг/дм3 |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 |  |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |  |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |  |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |  |
| Средний диаметр зерен, мм | 0,40-1,25 |  |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |  |

В ООО ПО "ТОКЕМ" внедрена система менеджмента качества применительно к разработке и производству химической продукции в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 - 2015 (ISO 9001 : 2015) Регистрационный № РОСС RU.АС13.К00030

650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская 1

тел.: (3842) 32-50-70 | факс: 32-52-00 | tokem@tokem.ru

ОТК (3842) 32-51-08 | otk@tokem.ru

Отдел продаж (3842) 32-51-29 | td.tokem@mail.ru

Московский филиал (495) 941-93-00 | td_tokem@rambler.ru www.tokem.ru