КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

2018 г.

ТОКЕМ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ

Уважаемые коллеги и партнеры !

На этих страницах хочу представить Вам основную информацию об ионообменных смолах ООО Производственного Объединения

«ТОКЕМ».

А.Л. Тихомиров

Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

История нашего предприятия берет начало 3 февраля 1942 года, когда эвакуированный из подмосковного города Орехово-Зуево в Кузбасс, завод «Карболит» выдал первую продукцию. Этот день считается рождением Кемеровского "Карболита". В 1991 году в порядке акционирования Кемеровское НПО "Карболит" преобразуется в ЗАО фирма "ТОКЕМ", а с августа 2004 года - в ООО ПО "ТОКЕМ". Применяя результаты собственных исследований и накопленный опыт, компания «ТОКЕМ» обеспечивает коммерческие поставки ионообменных смол различного назначения, в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков.

Из всего объема существующих технологических проблем, безусловно, самой значительной является проблема водоснабжения и эффективного использования водных ресурсов для нужд населения и промышленности. Без качественной воды нельзя ни жить, ни осуществлять производственные процессы. Вода - важнейший стратегический продукт, а технологии, направленные на получение качественной воды, приобретают все большее и большее значение. Ионообменные смолы находят применение не только в водоподготовке, но и практически во всех отраслях промышленности.

Наша компания владеет современной технологией производства монодисперсных ИОС, которая позволяет производить и поставлять на рынок наиболее эффективные и востребованные материалы.

Разработка и производство ионообменных смол полностью соответствует нашей перспективной стратегии, а именно - быть ведущей компанией в сфере ионного обмена в России.

Продукция, поставляемая нашей компанией, - это результат работы собственного научно-исследовательского центра, работа которого обеспечивает внедрение инноваций и развитие производства. Наша главная цель - это удовлетворение запросов, пожеланий и требований заказчиков, обеспечивающееся профессиональным коллективом опытных специалистов, технологов и исследователей.

А.Л. Тихомиров

Заслуженный химик Российской Федерации Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

ТОКЕМ

ОГЛАВЛЕНИЕ КАТАЛОГА

КАТИОНИТЫ

ТОКЕМ-140

ТОКЕМ-140-10 ТОКЕМ-140-16 ТОКЕМ-100

КУ-2-8

ТОКЕМ-100-10 ТОКЕМ-200

ТОКЕМ-120

ТОКЕМ-140-10 МВ (R)

ГОТОВАЯ ШИХТА  ТОКЕМ МВ-50 (R)

ТОКЕМ МВ-40 (P)

АНИОНИТЫ  ТОКЕМ-800

АВ-17-8

ТОКЕМ-801 ТОКЕМ-802 ТОКЕМ-840 ТОКЕМ-841 ТОКЕМ-842 ТОКЕМ-320

ТОКЕМ-320 Y (М)

ТОКЕМ-400 ТОКЕМ-420   ТОКЕМ-820 ТОКЕМ-822 ТОКЕМ-900 ТОКЕМ-920

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R)

РЕГИСТР	650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская 1

тел.: (3842) 32-50-70 | факс: 32-52-00 | tokem@tokem.ru

ОТК (3842) 32-51-08 | otk@tokem.ru

Отдел продаж (3842) 32-51-29 | petukhova@mail.ru

www.tokem.ru

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОКЕМ-PPC ТОКЕМ-PPE ТОКЕМ-SDS ТОКЕМ-PPS MB

Сополимер-8

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-140

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  катионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Катионит устойчив к механическим и химическим воздействиям, имеет высокую осмотическую стабильность, как следствие – увеличивается срок службы монодисперсного катионита в сравнении с полидисперсным катионитом как минимум в два раза.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

  - на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

  - на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в  технологии с противоточной регенерацией в зажатом слое.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические прозрачные зерна от желтого |  |
|  | до темно-кори | чневого цвета |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средний диаметр зерна, мм |  | 0,65±0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более |  | 1,1 |  |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более |  | 1,0 |  |
| Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более |  | 2,0 |  |
| Массовая доля влаги, % |  | 48-55 |  |
| Осмотическая стабильность, %, не менее |  | 98 |  |

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

1,9

2,0

Процент  целых гранул  в  товарном  продукте, %, не  менее	95

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса, г/см3

Истинная   плотность, г/см3

0,75-0,80

1,20-1,25

300

10

0,80-0,85

1,26-1,30

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-10

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  катионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Благодаря повышенному содержанию сшивающего агента, данная марка катионита имеет более высокую механическую прочность, осмотическую стабильность и обменную емкость по сравнению со стандартным катионитом, что позволяет ему работать в более жестких условиях и при более частых регенерациях, таких как установки конденсатоочистки.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ - водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140-10 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для умягчения и обессоливания воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- на ВПУ для умягчения и обессоливания воды в технологии с	противоточной регенерацией в зажатом слое;

- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические прозрачные зерна от желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средний диаметр зерна, мм | 0,65±0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |  |  |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более | 1,0 |  |  |
| Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более | 2,0 |  |  |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 |  | 41-45 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 |  | 2,1 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |  |  |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,75-0,80 |  | 0,80-0,85 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,20-1,25 |  | 1,26-1,30 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 3-6 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-16

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  катионита менее 1,1. Высокое содержание сшивающего агента обеспечивает высокую емкость, осмотическую стабильность и прочность смолы, что позволяет ей работать в условиях этаноламинового и морфолинового ВХР.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140-16 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для умягчения и обессоливания воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- на ВПУ для умягчения и обессоливания воды в технологии с	противоточной регенерацией в зажатом слое;

- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические прозрачные зерна от желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средний диаметр зерен, мм | 0,65±0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |  |  |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более | 1,0 |  |  |
| Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более | 2,0 |  |  |
| Массовая доля влаги, % | 40-45 |  | 36-41 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,3 |  | 2,4 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |  |  |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,75-0,80 |  | 0,80-0,85 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,20-1,25 |  | 1,26-1,30 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 3-6 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-100

ТУ 2227-023-72285630-2011

Высокоемкий сильнокислотный катионит улучшенного гранулометрического	состава. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Катионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

  - на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

| Размер зерен, мм |  |  | 0,40-1,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более |  |  | 1,6 |  |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее |  |  | 98 |  |
| Эффективный размер зерен, мм |  |  | 0,40-0,55 |  |
| Массовая доля влаги, % |  | 48-56 |  | 43-53 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее |  | 98 |  |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не | менее |  | 90 (95)* |  |

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса, г/см3

Истинная   плотность, г/см3

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3),

0,75-0,82

1,17-1,25

300

10

0,80 – 0,85

1,25-1,29

не менее

* - Показатель в скобках при поставках на АЭС

1,9	2,0

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

Коэффициент  гидравлического  сопротивления, кПа·ч/м2

800

1,35

Максимальная температура, оС	120

Диапазон рН	0-14

Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, %	5-8

Регенерирующий раствор, %

Н+  -форма

Na+  -форма

(1-1,5-3,0)  H2SO4

(4-5)  HCl

(6-10)  NaCl

Расход воды на отмывку, об./об.	3-5

Расширение слоя  ионита  при  взрыхлении, %	50-80

КАТИОНИТ КУ-2-8

ГОСТ 20298-74

Высокоемкий сильнокислотный катионит гелевой структуры высшего сорта. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма* | водородно-солевая |

Область применения

- водоподготовка;

- гидрометаллургия;

- гальванотехника;

- очистка сточных вод.

Физико-химические  характеристики:

Внешний вид

| Размер зерен, мм | 0,315-1,250 |
| --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,7 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94,5 |
| Эффективный размер зерен, мм, не более | 0,40-0,55 |
| Массовая доля влаги, % | 48-58 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,8 |
| Удельный объем, см3/г, в Н+-форме, не более * - По заявке потребителя возможна поставка в Na+- форме согласно ТУ | 2,8 6-07-493-95 |

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

КАТИОНИТ ТОКЕМ-100-10

ТУ 2227-023-72285630-2011

Высокоемкий сильнокислотный катионит улучшенного гранулометрического	состава. Повышенное содержание сшивающего агента в катионите увеличивает прочность, обменную емкость и осмотическую стабильность продукта, что позволяет ему работать в более жестких условиях и при более частых регенерациях по сравнению со стандартным катионитом.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Катионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

Размер зерен, мм

0,40-1,25

| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |  |
| --- | --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,40-0,55 |  |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 41-45 |  |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 90 |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 | 2,1 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,75-0,82 | 0,80-0,85 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,17-1,25 | 1,25-1,29 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 3-6 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-200

ТУ-2227-019-72285630-2009

Слабокислотный пористый катионит с улучшенной осмотической стабильностью, высоким уровнем  полной  статической и  динамической  обменной  емкости.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | акрил-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | карбоксильная |
| Структура | макропористая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

- удаление бикарбонатной жесткости воды;

- селективное удаление железа и других двухвалентных металлов (медь, никель, цинк);

- в комбинации с сильнокислотным  катионитом  для  удаления  катионов;

- в качестве  буферного  фильтра  перед  сильнокислотным  катионитом;

- очистка, извлечение, концентрирование и разделение веществ в разных областях промышленности.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические непрозрачные

Внешний вид

зерна от белого до светло-желтого цвета

Ионная  форма

Н+	Na+

Размер зерен, мм

Коэффициент однородности, не более

0,315-1,600

1,6

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее	98

Эффективный размер зерен, мм	0,4-0,6

Массовая доля влаги, %

Осмотическая стабильность, %, не менее

45-55

98

55-65

Процент  целых гранул  в  товарном  продукте, %, не  менее	95

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3),

не менее

Динамическая обменная емкость с заданным расходом

4,3

регенерирующего вещества, моль/м3  (г-экв/м3), не менее	2300

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,74-0,80 0,78-0,88 |
| Истинная плотность, г/см3 Технологические характеристики: | 1,14-1,20 1,20-1,25 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |

| Минимальная высота слоя, мм | 600 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 5-14 |
| Дыхание при переходе из: Н+ в Na+-форму Н+ в Сa+-форму, % | 40-60 7 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма | (0,3-0,8) H2SO4 (4-5) HCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-120

ТУ 2227-036-72285630-2014

Сильнокислотный катионит пористой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | пористая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Катионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- очистка технологических растворов и сточных вод;

- разделение и выделение цветных и тяжелых металлов;

- в качестве катализаторов;

- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло- коричневого до темно-серого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

Размер зерен, мм

0,315-1,250

| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |  |
| --- | --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |  |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,40-0,55 |  |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 45-55 |  |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 90 |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,6 | 1,7 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,72-0,80 0,75 – 0,85 |  |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,16-1,24 | 1,23-1,28 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-10 МВ (R)

ТУ 20.16.59-039-72285630-2016

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности катионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Катионит устойчив к механическим и химическим воздействиям, имеет высокую осмотическую стабильность, как следствие – увеличивается срок службы монодисперсного катионита в сравнении с полидисперсным катионитом как минимум в два раза.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ - водородная |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140-10 МВ (R) может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

-  в фильтрах смешанного действия с регенерацией совместно с монодисперсным  анионитом  ТОКЕМ-840 МВ/85 (R).

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| Ионная форма | Н+ |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Средний диаметр зерен, мм | 0,650±0,025 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку №04, %, не более | 1,0 |
| Объемная доля фракции на сетке №08, %, не более | 2,0 |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее | 7 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,75-0,80 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,20-1,25 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 7-10 |
| Регенерирующий раствор, % | (1-1,5-3,0) Н2SO4 (4-5) HCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

АНИОНИТ ТОКЕМ-800

ТУ 2227-025-72285630-2011

Высокоемкий сильноосновный анионит гелевой структуры, с улучшенным гранулометрическим составом и осмотической стабильностью.

Хорошо удаляет  из  воды  кремниевую  кислоту  и  анионы  кислот.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Cl- - хлоридная OH- - гидроксильная |

Область применения:

Анионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

  - на ВПУ для деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

-очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические зерна от белого до коричневого цвета

0,40-1,25

96

Эффективный размер зерен, мм, не  более	0,6

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl-  - форме, %	35-50

Осмотическая стабильность, %, не менее Удельный объем в ОН--форме, см3/г

не менее

Полная статическая обменная емкость в OH- - форме, ммоль/см3  (мг-экв/cм3), не менее

Равновесная статическая обменная емкость в OH- - форме,

95

2,7-3,3

1,15

ммоль/м3(мг-экв/см3), не менее	1,0

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 700 |
| --- | --- |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,55 (0,5)* |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 90 (95)* |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса в Cl- -форме, г/см3 | 0,70-0,74 |
| Истинная плотность в Cl- -форме, г/см3 | 1,06-1,10 |
| * - Показатель в скобках при поставках на АЭС |  |

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-6 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ АВ-17-8

ГОСТ 20301-74

Сильноосновный анионит гелевой структуры высшего сорта. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные триметиламмониевые группы |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Cl- -хлоридная |

Область применения:

- водоподготовка;

- гидрометаллургия;

- очистка сточных и возвратных вод;

- химическая промышленность.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Средний диаметр зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические зерна от светло- желтого до темно-коричневого цвета

0,315-1,250

95

Эффективный размер зерен, мм, не  более	0,4-0,6

Коэффициент однородности, не более	1,7

Массовая доля влаги, %	35-50

Осмотическая стабильность, %, не менее Удельный объем в ОН--форме, см3/г

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/м3(мг-экв/см3), не менее

Динамическая обменная емкость, моль/м3 (г-экв/м3), не менее

92,5

3,0 ± 0,3

1,15

1,00

700

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более	0,55

АНИОНИТ  ТОКЕМ-801

ТУ 2227-025-72285630-2011

Высокоемкий сильноосновный анионит гелевой структуры с улучшенным гранулометрическим составом и осмотической стабильностью.

Хорошо удаляет из воды кремниевую кислоту и анионы кислот. Оптимально подобранная сшивка полимерной матрицы обеспечивает хорошую кинетику обмена,  эффективную и экономичную регенерацию анионита.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Cl--хлоридная ОН--гидроксильная |

Область применения:

Анионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- обессоливание воды на тепловых электростанциях, котельных;

- очистка технологических растворов и сточных вод;

- разделение и выделение цветных металлов.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические зерна от белого до коричневого цвета

0,40-1,25

96

Эффективный размер зерен, мм, не  более	0,6

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl-  -форме, %	46-52

Осмотическая стабильность, %, не менее

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более

Полная статическая обменная емкость в ОН- -форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

95

0,55

1,0

Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее	95

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

Насыпная масса в Cl-  -форме, г/см3 Истинная  плотность в Cl-  -форме, г/см3

0,66-0,73

1,03-1,09

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 30 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-802

ТУ 2227-037-72285630-2014

Сильноосновный анионит гелевой структуры, с высокой полной и динамической емкостью, осмотической и механической стабильностью. Отличается более эффективной регенерацией по сравнению с типом 1 за счет большей доступности функциональных групп.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 2) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Cl--хлоридная |

Область применения:

- в схемах обессоливания, где сорбция анионов всех кислот осуществляется на одной ступени анионирования;

- в стандартных прямоточных системах водоподготовки для обработки воды с высоким содержанием минеральных кислотных остатков, но с низким  содержанием кремниевой и углекислоты.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Сферические прозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

| Размер зерен, мм | 0,315-1,250 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,5-0,6 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Массовая доля влаги в Cl--форме, % | 45-55 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 |
| Полная статическая обменная емкость в ОН- -форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,0 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,68-0,75 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,07-1,10 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

800

| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 40 |
| --- | --- |
| Диапазон рН | 0-11 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 15 |
| Регенерирующий раствор, % | 4 NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-8 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-840

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  анионита менее 1,1. Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по всей высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита. Повышенная скорость регенерации способствует снижению отрицательного воздействия органических веществ на ионит. Это особенно важно для анионита, который по своей природе имеет сродство к органическим соединениям.

Однородный гранулометрический  состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что ведет к увеличению срока службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом.

Матрица Функциональная группа

Структура Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

стирол-дивинилбензольная четвертичные аммониевые

группы основного характера (тип 1)

гелевая

Cl- - хлоридная ОН-- гидроксильная

Область применения:

Монодисперсный анионит ТОКЕМ-840 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

  - на ВПУ для	ионирования  воды в технологии с прямоточной регенерацией;

  - на  ВПУ для	ионирования  воды в  технологии с	противоточной регенерацией в зажатом слое;

  - очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические прозрачные зерна

Внешний вид

от белого

до коричневого цвета

продолжение таблицы (физико-химические характеристики) Средний диаметр зерен, мм

Коэффициент однородности, не более

0,60±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более	1,0 Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более	2,0

Массовая доля влаги в Cl-  -форме, %	35-50

Осмотическая стабильность, %, не менее

Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее Полная статическая обменная емкость в ОН--форме,

ммоль/см3  (мг-экв/cм3), не менее

Равновесная статическая обменная емкость в ОН--форме,

98

95

1,15

ммоль/м3(мг-экв/см3), не менее	1,0

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более	0,55 (0,5)*

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса в Cl-  -форме, г/см3

Истинная  плотность в Cl-  -форме, г/см3

300

10

0,66-0,72

1,06-1,10

* - Показатель в скобках при поставках на АЭС

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-841

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  анионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по всей высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита. Повышенная скорость регенерации позволяет снизить отрицательное воздействие органических веществ на анионит.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что ведет к увеличению срока службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом.

Матрица Функциональная группа

Структура Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

стирол-дивинилбензольная четвертичные аммониевые

группы основного характера (тип 1)

гелевая

Cl--хлоридная ОН--гидроксильная

Область применения:

Монодисперсный анионит ТОКЕМ-841 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для ионирования воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- на ВПУ для ионирования воды в технологии с противоточной регенерацией в зажатом слое;

- в качестве нижнего слоя при послойной загрузке анионитов в одном фильтре.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические прозрачные зерна

Внешний вид

от белого

до коричневого цвета

продолжение таблицы (физико-химические характеристики) Средний диаметр зерен, мм

Коэффициент однородности, не более

0,65±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более	1,0 Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более	2,0

Массовая доля влаги в Cl--форме, %	46-52

Осмотическая стабильность, %, не менее

Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее Полная статическая обменная емкость в ОН--форме,

ммоль/см3  (мг-экв/cм3), не менее

Равновесная статическая обменная емкость ОН--форме,

98

95

1,0

ммоль/см3(мг-экв/см3), не менее	0,9

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более	0,55

Насыпная масса в Cl--форме, г/см3 Истинная  плотность в Cl--форме, г/см3

0,66-0,72

1,06-1,10

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 30 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-842

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  анионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по всей высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита. Повышенная скорость регенерации позволяет снизить отрицательное воздействие органических веществ на анионит.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что ведет к увеличению срока службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом. Отличается более эффективной регенерацией по сравнению с типом 1 за счет большей доступности функциональных групп.

Матрица Функциональная группа

Структура Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

стирол-дивинилбензольная четвертичные аммониевые

группы основного характера (тип 2)

гелевая

Cl--хлоридная

Область применения:

- в схемах обессоливания, где сорбция анионов всех кислот осуществляется на одной ступени анионирования;

- в стандартных прямоточных и современных противоточных системах водоподготовки для обработки воды с высоким содержанием минеральных кислотных остатков, но с низким содержанием кремниевой и углекислоты.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Сферические прозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средний диаметр зерен, мм | 0,60±0,05 |
| --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более | 1,0 |
| Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более | 2,0 |
| Массовая доля влаги в Cl--форме, % | 45-55 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 |
| Полная статическая обменная емкость в ОН--форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,0 |

| Насыпная масса, г/см3 | 0,68-0,75 |
| --- | --- |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,07-1,10 |

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 40 |
| Диапазон рН | 0-11 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 15 |
| Регенерирующий раствор, % | 4 NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-8 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-320

ТУ 2227-035-72285630-2014

Слабоосновный анионит пористой структуры с высокой обменной емкостью и осмотической стабильностью, устойчивый к загрязнению органикой. В сочетании с сильноосновным анионитом обеспечивает низкую величину проскока кремниевой кислоты. Обеспечивает более полное удаление органических молекул по сравнению с гелевыми продуктами.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | пористая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения:

- Деминерализация  воды для  промышленного  производства  пара;

- удаление  органических  веществ.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Сферические непрозрачные зерна от молочного до желтого цвета

| Размер зерен, мм | 0,315-1,250 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,6 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 99 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,5 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1000 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,65-0,72 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,03-1,07 |

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС | 60 |
| Диапазон рН | 0-8 |
| Дыхание при переходе из Cl--формы в форму свободного основания, % | 20-25 |
| Регенерирующий раствор, % | (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 4-9 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ ТОКЕМ-320 Y (М)

ТУ 2227-035-72285630-2014

Слабоосновный анионит пористой структуры суженного гранулометрического состава с высокой обменной емкостью и осмотической стабильностью, устойчивый к загрязнению органикой. В сочетании с  сильноосновным анионитом обеспечивает низкую величину проскока кремниевой  кислоты. Обеспечивает более полное удаление органических молекул по сравнению с гелевыми продуктами.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | пористая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения:

- Деминерализация  воды для  промышленного  производства  пара;

- удаление  органических  веществ;

- в технологии с противоточной регенерацией в качестве верхнего слоя при послойной загрузке анионитов в один фильтр.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические непрозрачные зерна от молочного до желтого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,40-0,70 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,45-0,55 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,4 |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 99 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,5 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1000 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,65-0,72 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,03-1,07 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС | 60 |
| Диапазон рН | 0-8 |
| Дыхание при переходе из Cl--формы в форму свободного основания, % | 20-25 |
| Регенерирующий раствор, % | (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 4-9 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-400

ТУ 2227-032-72285630-2014

Слабоосновный анионит гелевой структуры  с  высокой  обменной  емкостью, механической и осмотической стабильностью,  устойчивый к органическим  загрязнениям. Анионит имеет высокую  емкость, более устойчив к загрязнению органикой по сравнению со слабоосновными полистирольными анионитами.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | полиакрилат |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения:

- обессоливание  воды в промышленном производстве пара;

- удаление органических веществ.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от молочного до желтого цвета |
| Размер зерен, мм | 0,315-1,25 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,7 |
| Массовая доля влаги, % | 54-64 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см 3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,6 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1200 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее* | 95 |

*- показатель нормируется при поставках на АЭС

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,66-0,74 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,04-1,09 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 40 |
| Диапазон рН | 0-8 |
| Дыхание при переходе из Cl- в форму свободного основания, % | 25 |
| Регенерирующий раствор, % | (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 8-14 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-420

ТУ 2227-035-72285630-2014

Слабоосновный анионит пористой структуры с высокой емкостью, осмотической и механической прочностью. Стоек к загрязнению органическими соединениями. Отличительной чертой является высокая емкость ионита, которая позволяет увеличить фильтроцикл.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | полиакрилат |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | пористая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения:

- деминерализация воды с высоким содержанием органических веществ в прямоточных системах водоподготовки паросиловых установок.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Сферические непрозрачные зерна от молочного до желтого цвета

| Размер зерен, мм | 0,315-1,250 |
| --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,6 |
| Массовая доля влаги, % | 50-60 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 99 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см 3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,2 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1500 |
| Насыпная масса, г/см3 0,65-0,75 |  |

Истинная   плотность, г/см3

1,10-1,16

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 650 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 40 |
| Диапазон рН | 0-9 |
| Дыхание при переходе из Cl- в форму свободного основания, % | 15 |
| Регенерирующий раствор, % | (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 8-10 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-820

ТУ 2227-037-72285630-2014

Сильноосновный анионит макропористой структуры с высокой обменной емкостью и осмотической стабильностью.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица Функциональная группа

Структура

Ионная форма

стирол-дивинилбензольная

четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1)

пористая

Cl--хлоридная ОН--гидроксильная

Область применения:

В Cl--форме применяется в качестве органопоглотителя для защиты от органического отравления последующего анионитного фильтра;

В ОН--форме:

- в стандартных прямоточных системах водоподготовки для эффективного удаления ионов кремниевой кислоты;

- для очистки конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические непрозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

0,315-1,250

95

Эффективный размер зерен, мм	0,5-0,6

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl--форме, %	50-60

Осмотическая стабильность, %, не менее

Полная статическая обменная емкость в ОН--форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Насыпная масса в Cl--форме, г/см3

96

1,0

0,65-0,73

Истинная  плотность в Cl--форме, г/см3

1,05-1,10

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-12 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, %: Cl--форма ОН--форма | 10 NaCl + (1-2) NaОН (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 4-7 |

Расширение слоя  ионита  при  взрыхлении, %	80-100

АНИОНИТ  ТОКЕМ-822

ТУ 2227-037-72285630-2014

Сильноосновный анионит пористой структуры с высокими емкостными показателями и осмотической стабильностью. Обеспечивает более полное удаление органических молекул по сравнению с гелевыми продуктами.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица Функциональная группа

Структура

Ионная форма

стирол-дивинилбензольная

четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 2)

пористая

Cl--хлоридная

Область применения:

- в схемах обессоливания, где сорбция анионов всех кислот осуществляется на одной ступени анионирования;

- в традиционных прямоточных схемах водоподготовки для обработки воды с высоким содержанием минеральных кислотных остатков и органики, но с низким содержанием кремниевой и углекислоты в качестве защиты от органических соединений.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические непрозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

0,315-1,250

95

Эффективный размер зерен, мм	0,5-0,6

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl--форме, %	47-57

Осмотическая стабильность, %, не менее

Полная статическая обменная емкость в ОН--форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Насыпная  масса, г/см3

96

1,0

0,68-0,74

Истинная   плотность, г/см3

1,07-1,10

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 30 |
| Диапазон рН | 0-11 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 12 |
| Регенерирующий раствор, %: | (4-5) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 4-7 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-900

ТУ 2227-038-72285630-2014

Сильноосновный гелевый анионит. Эффективный органопоглотитель. Благодаря акриловой структуре, анионит легко сорбирует и десорбирует органические молекулы, стоек к воздействию органических соединений.

Высокий уровень обменной емкости, механической и осмотической стабильности делают эту смолу незаменимой для установок обессоливания, особенно, если требуется  низкий проскок кремниевой кислоты.

Матрица Функциональная группа

Структура

Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

акрил-дивинилбензольная четвертичные и третичные

аммониевые группы основного характера (тип 1)

гелевая

Cl--хлоридная

Область применения:

В Cl- - форме применяется в качестве органопоглотителя для защиты от органического отравления последующего анионитного фильтра.

В ОН- - форме применяется в стандартных прямоточных системах водоподготовки для эффективного удаления ионов кремниевой кислоты.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические прозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

0,315-1,250

95

Эффективный размер зерен, мм	0,5-0,7

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl--форме, %	54-64

Осмотическая стабильность, %, не менее

Полная статическая обменная емкость в ОН--форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Насыпная  масса, г/см3

96

1,0

0,65-0,75

Истинная   плотность, г/см3

1,05-1,10

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 40 30 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 25 |
| Регенерирующий раствор, %: Cl--форма ОН--форма | 10 NaCl + (1-2) NaОН (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 6-10 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % |  |

80-100

АНИОНИТ  ТОКЕМ-920

ТУ 2227-038-72285630-2014

Сильноосновный макропористый анионит. Эффективный органопоглотитель. Благодаря акриловой структуре, анионит легко сорбирует и десорбирует органические молекулы, стоек к воздействию органических соединений.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица

Функциональная группа Структура

акрил-дивинилбензольная

четвертичные и третичные аммониевые группы основного характера (тип 1)

макропористая

Ионная форма

Cl--хлоридная

Область применения:

В Cl--форме применяется в качестве органопоглотителя для защиты от органического отравления последующего анионитного фильтра;

В ОН--форме:

- в стандартных прямоточных системах водоподготовки для эффективного удаления ионов кремниевой кислоты.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические прозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета

0,315-1,250

95

Эффективный размер зерен, мм	0,4-0,7

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги, %	66-72

Осмотическая стабильность, %, не менее

Полная статическая обменная емкость в ОН--форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Насыпная  масса, г/см3

90

0,7

0,65-0,73

Истинная   плотность, г/см3

1,04-1,10

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

Максимальная температура, оС

800

Cl-

-форма	40

OH--форма	30

Диапазон рН	0-14

Дыхание при переходе из Cl--  в ОН--форму, %	25

Регенерирующий раствор, %: Cl--форма

ОН--форма

10  NaCl + (1-2) NaОН

(3-4)   NaOH

Расход воды на отмывку, об./об.	6-10

Расширение слоя  ионита  при  взрыхлении, %	80-100

АНИОНИТ ТОКЕМ-840 МВ/85 (R)

ТУ 20.16.59-039-72285630-2016

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности анионита менее 1,1. Степень перевода в ОН--форму составляет не менее 85 %.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по всей высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита. Повышенная скорость регенерации позволяет снизить отрицательное воздействие органических веществ на анионит.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что ведет к увеличению срока службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОH- - гидроксильная |

Область применения:

Монодисперсный анионит ТОКЕМ-840 МВ/85 (R) может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- в фильтрах смешанного действия c регенерацией совместно с  монодисперсным катионитом ТОКЕМ-140-10 МВ (R).

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Средний диаметр зерен, мм | 0,575±0,025 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку №04, %, не более | 1,0 |
| Объемная доля фракции на сетке №08, %, не более | 2,0 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 95 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,1 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |
| Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/см3), не менее | 1,0 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 7 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,68-0,74 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,06-1,10 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС | 60 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Диапазон рН | 1-14 |
| Дыхание при переходе из Cl- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

ТОКЕМ МВ-50 (R)

ТУ 20.16.59-039-72285630-2016

ТОКЕМ МВ-50 (R) представляет собой готовую шихту монодисперсного сильноосновного анионита первого типа и монодисперсного сильнокислотного катионита для фильтров смешанного действия с регенерацией.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ / ОН- - водородная / гидроксильная |

Область применения:

ТОКЕМ МВ-50 (R) применяется для очистки воды в фильтрах смешанного действия с регенерацией.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| Содержание ионообменных смол, % об. катионит анионит | 50±5 50±5 |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Средний диаметр зерен, мм катионит анионит | 0,650±0,025 0,575±0,025 |
| Коэффициент однородности, не более катионит анионит | 1,1 1,1 |
| Массовая доля влаги, % катионит анионит | 45-51 55-60 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее катионит анионит | 2,0 1,1 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее | 7 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС | 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Регенерирующий раствор, % катионит анионит | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (3-4) NaОН |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |

ТОКЕМ МВ-40 (Р)

ТУ 20.16.59-039-72285630-2016

ТОКЕМ МВ-40 Р представляет собой готовую шихту  сильноосновного анионита первого типа и сильнокислотного катионита для фильтров смешанного действия без регенерации.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+ / ОН- - водородная / гидроксильная |

Область применения:

ТОКЕМ МВ-40 Р применяется для очистки воды в фильтрах смешанного действия без регенерации.

Физико-химические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| Содержание ионообменных смол, % об. катионит анионит | 60±5 40±5 |
| ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |
| Размер зерен, мм | 0,315-1,250 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Массовая доля влаги, % катионит анионит | 45-51 60-65 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее катионит анионит | 2,0 1,1 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |

Технологические характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Максимальная температура, оС | 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |

ТОКЕМ-PPС

ТУ 2210-040-72285630-2014

Инертный материал на основе полипропилена.

Область применения:

Применяется в качестве верхнего защитного слоя в ионообменных фильтрах (в основном с  зажатым  слоем  с  прямоточной  или  противоточной  регенерацией). Улучшает распределение потока в процессе работы и реагентов на стадии регенерации. Позволяет не допустить забивку отверстий распределительной системы осколками смолы.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Гранулы белого цвета

Размер зерен, мм	2,0-5,0

Насыпная  масса, г/см3

0,50-0,57

Истинная   плотность, г/см3

0,88-0,92

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

200

| Максимальная температура, оС | 100 |
| --- | --- |
| Диапазон рН | 0-14 |

ТОКЕМ-PPE

ТУ 2210-040-72285630-2014

Инертный материал на основе полиэтилена высокого давления.

Область применения:

Применяется в качестве верхнего защитного слоя в ионообменных фильтрах (в основном с  зажатым  слоем  с  прямоточной  или  противоточной  регенерацией). Улучшает распределение потока в процессе работы и реагентов на стадии регенерации. Позволяет не допустить забивку отверстий распределительной системы осколками смолы.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Гранулы белого цвета

Размер зерен, мм	2,0-5,0

Насыпная  масса, г/см3

0,50-0,60

Истинная   плотность, г/см3

0,915-0,925

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

200

| Максимальная температура, оС | 100 |
| --- | --- |
| Диапазон рН | 0-14 |

ТОКЕМ-SDS

ТУ 2210-040-72285630-2014

Инертный материал с гранулами сферической формы на основе сополимера стиролдивинилбензола.

Область применения:

Применяется в качестве верхнего защитного слоя в ионообменных фильтрах  (в основном с  зажатым  слоем  с  прямоточной  или  противоточной  регенерацией). Улучшает распределение потока в процессе работы и реагентов на стадии регенерации. Позволяет не допустить забивку отверстий распределительной системы осколками смолы.

Также применяется в качестве наполнителя для фильтров очистки от механических загрязнений.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Гранулы сферической формы белого цвета с желтоватым оттенком

Диаметр гранул, мм	0,8-2,5

Насыпная  масса, г/см3

0,55-0,65

Истинная   плотность, г/см3

1,05-1,07

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 200 |
| Максимальная температура, оС | 100 |
| Диапазон рН | 0-14 |

ТОКЕМ-PPS МВ

ТУ 2210-040-72285630-2014

Инертный материал на основе полиамида.

Область применения:

Применяется в фильтрах смешанного действия с целью уменьшения перекрестного загрязнения ионитов при регенерации. Насыпная масса и истинная плотность материала подобрана таким образом, чтобы обеспечить буферную зону между сильноосновным анионитом и сильнокислотным катионитом.

Физико-химические характеристики :

Внешний вид	Гранулы белого цвета

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Диаметр гранул, мм	2,0-3,0

Насыпная  масса, г/см3

0,70-0,75

Истинная   плотность, г/см3

1,10-1,15

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

100

Максимальная температура, оС	100

Диапазон рН	0-14

СОПОЛИМЕР-8

ТУ 2414-018-72285630-2009

Инертный материал с гранулами сферической  формы  на  основе  сополимера стиролдивинилбензола.

Область применения:

Применяется в качестве верхнего защитного слоя в ионообменных фильтрах  (в основном с  зажатым  слоем  с  прямоточной  или  противоточной  регенерацией). Улучшает распределение потока в процессе работы и реагентов на стадии регенерации. Позволяет не допустить забивку отверстий распределительной системы осколками смолы.

Также применяется в качестве наполнителя для фильтров очистки от механических загрязнений.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Гранулы сферической формы белого цвета с желтоватым оттенком

Диаметр гранул, мм	0,4-0,8

Насыпная  масса, г/см3

0,55-0,65

Истинная   плотность, г/см3

1,05-1,07

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм

200

| Максимальная температура, оС | 100 |
| --- | --- |
| Диапазон рН | 0-14 |

В ООО ПО "ТОКЕМ" внедрена система менеджмента качества применительно к разработке и производству химической продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ISO 9001 - 2015 (ISO 9001 : 2015) Регистрационный № РОСС RU.АС13.К00030

650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская 1

тел.: (3842) 32-50-70 | факс: 32-52-00 | tokem@tokem.ru

ОТК (3842) 32-51-08 | otk@tokem.ru

Отдел продаж (3842) 32-51-29 | td.tokem@mail.ru

Московский филиал (495) 941-93-00 | td_tokem@rambler.ru www.tokem.ru